YW3022

产品简介

YW3022是四官能团聚酯丙烯酸酯齐聚物，分子链长，四官能度分子，固化快速，同时分子链上含烷基和丙烯基，分子极性大和反应活性高，表现出材料宏观性能优良，如高反应性，耐侯性，耐水性，耐冲击性，低收缩和耐化学性，由于主要官能团含丙烯基双键，即可辐射固化，又可化学交联，其高化学反应性具有促进交联附着，提高树脂耐擦拭性和韧性，可被广泛应用于塑胶，金属和玻璃等基材油墨和粘接剂，如用作UV光固化油墨和胶粘剂等产品，又可以用于其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基体系等材料共混改性，对提高材料的附着力，粘接强度，耐候性及耐化学性有显著效果。

产品主要性能

- 高反应性和高极性，易于接枝到基材上，附着力强

- 分子链长且含丙烯基，低收缩，耐冲击性能优良

- 高官能度交联，耐磨耐热性优良，耐水性好

- 水墨平衡好，颜料分散性好

应用范围和建议

- UV胶印油墨，掺量10- 40 %

- UV粘接剂树脂：掺量5 -20%

- 丙烯酸，环氧，聚氨酯树脂共混树脂，用于金属，玻璃，塑胶电子等制品，掺量5-30 %

典型物化性能指标：

| 指标名称 | 检测标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | YW41 | 透明至微浊液体 |
| 色度（APHA） ≤ | YW8 | 最大80 |
| 酸值（mgKOH/g） | YW146 | 15 |
| 粘度（60℃） CPS | YW121 | 1200 ~ 2200 |
| 浊度，（APHA） | YW356 | 最大20 |
| 含水量 % ≤ | YW20 | 最大0.5 |
| 阻聚剂含量 ppm ≤ | YW15 | 1000 - 1500 |

包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月