YW4008

产品简介

YW4008是以纯丙烯酸树脂为主体树脂的改性齐聚物，分子量在20000 – 25000之间，分子内聚能大，粘接力强，同时分子链长且含有憎水基团，表现出材料宏观性能优良，如附着力，柔韧性，耐水性和耐化学性，由于主要官能团含有烯丙基双键，可辐射固化或化学交联，具有色浅透明，透光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV光固化涂料，油墨和层压胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对提高材料的粘接强度，柔韧性，耐水性及耐黄变透明性有显著效果。

产品主要性能

- 附着力强，收缩小，粘接性好。

- 柔韧性好，耐冲击性强，耐翘曲开裂

- 耐水性好，耐化学品优良

- 无色透明耐黄变，耐候性好

- 优良的流平性和相溶性

应用范围和建议

- 塑胶罩光，金属基材面漆树脂，作主体树脂，掺量15-40%

- UV粘接剂，用于金属，玻璃，塑胶等基材制品，电子线路板封胶等，掺量10 -40%

- 塑胶电子，化妆品UV喷油罩光, 掺量10 -30%

- 丝印油墨，良好的流平及附着力，掺量 10 -30%

- 其它聚合物粘接力和耐候性改性剂，掺量5 -20%

典型物化性能指标：

| 指标名称 | 检测标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | YW356 | 清澈透明粘稠液体 |
| 色度（APHA） ≤ | YW8 | 最大50 |
| 粘度（60℃） CPS | YW121 | 13000 ~ 20000 |
| 酸价 mgKOH/g ≤ | YW146 | 2.0 |
| 阻聚剂（以MEHQ计） ppm | YW15 | 200～600 |
| 铅笔硬度 | T6739 | 1B |
| 附着力（百格划格法） | T5210 | 0级（100/100） |
| 耐沸水煮（100℃，90分钟） | YW101 | 无起泡和脱落 |

包装规格：  20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月