YWE115

产品简介

YWE115是双官改性环氧丙烯酸聚酯树脂齐聚物，分子量在2000 – 4000之间，分子官能度低，固化收缩小，附着力好，耐水性和柔韧性优异，表现出材料的宏观性能优良，如优良的附着力和柔韧性，耐水性和耐化学品性优异，由于主要官能团含丙烯基，环氧基，可自由基和阳离子辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，高附着耐划伤，高光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV胶，光固化涂料和丝印油墨等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高材料的表面附着，柔韧性及耐水性有显著效果。

产品主要性能

- 高附着力和柔韧性，耐磨损性好，塑胶，金属基材粘接性好。

- 优良的低温柔韧性好，耐水和耐化学品优良

- 塑胶真空度底漆树脂中优异的附着力和上镀性

- 优良的耐候性和相溶性

应用范围和建议

- 塑胶喷涂,真空镀底涂树脂中作主体树脂，掺量30-60%

- UV粘接剂树脂，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量20 -60%

- 电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量10 -30%

- 丝印油墨，良好的附着力,耐水性及光泽，掺量 20 -60%

- 其它聚合物附着力，耐水性和柔韧性改性剂，掺量10 -30%

典型物化性能指标：

| 指标名称 | 检测标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | YW356 | 浅色清澈透明液体 |
| 色度（G） ≤ | YW9 | 最大2 |
| 粘度（60℃） CPS | YW121 | 30000 ~ 50000 |
| 环氧值（mgKOH/g）≤ | YW146 | 5 |
| 阻聚剂含量；ppm; ≤ | YW15 | 600 -1200 |
| 折射率 | YW24 | 1.5396 |
| 铅笔硬度 | T6739 | 4B |
| 附着力（百格划格法） | T5210 | 0级（100/100） |
| 耐沸水煮（100℃，90分钟） | YW101 | 无起泡和脱落 |

包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月