YWU2411

产品简介

YWU2411是两官丙烯酸酯化聚氨酯树脂齐聚物，分子官能度低，固化收缩小，附着力和柔韧性优异，抗冲击好，表现出材料的宏观性能优良，如优良的附着力和韧性，高光泽，耐黄变，耐水性和耐化学性优异，由于主要官能团含丙烯基双键，可辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，高附着耐划伤，高光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV光固化涂料，UV胶，PET,PMMA,PP膜油墨和玻璃胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高材料的表面附着和韧性，粘接强度及耐化学品性有显著效果。

产品主要性能

- 高附着力，粘接性好，耐化学品优良。

- 优良的柔韧性，耐磨损性好

- 浅色透明耐黄变，耐候性好

- 优良的流平性和相溶性

应用范围和建议

- 塑胶真空镀面漆，中涂树脂中作主体树脂，掺量20-60%

- UV粘接剂，和其它丙烯酸，环氧，聚氨酯共混，用于塑胶，玻璃，PET膜等制品，掺量40 -70%

- 电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量30 - 50%

- 丝印油墨，良好的附着力及柔韧性，掺量 30 -60%

- 其它聚合物附着力和韧性改性剂，掺量10 -30%

典型物化性能指标：

| 指标名称 | 检测标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | YW356 | 浅色透明液体 |
| 色度（APHA） ≤ | YW8 | 最大50 |
| 粘度（60℃） CPS | YW121 | 3000 ~ 5000 |
| NCO （%）≤ | YW110 | 0.01 |
| 折射率 | YW24 | 1.4526 |
| Tg （℃） | DMA | -5℃ |
| 铅笔硬度 | T6739 | 3B |
| 附着力（百格划格法） | T5210 | 0级（100/100） |
| 耐沸水煮（100℃，90分钟） | YW101 | 无起泡和脱落 |

包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月