YWU3032

产品简介

YWU3032是三官脂肪族聚氨酯甲基丙烯酸树脂齐聚物，分子量在1700 – 3500之间，分子官能团适中，兼顾韧性和交联固化速度，粘接力强，表现出材料的宏观性能优良，如优良的韧性，附着力和快干，高光泽，耐黄变和耐化学性，由于主要官能团含丙烯基双键，可辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，平衡的柔韧和硬度，耐划伤，高光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV一步胶，光固化涂料，油墨和胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高难附着基料如PET,PC玻璃等附着力和交联速度，粘接强度及耐黄变透明性有显著效果。

产品主要性能

- 交联固化快，兼顾韧性和附着，高光泽 ，硬度及耐磨损性好。

- 耐水性好，耐化学品优良，

- 无色透明耐黄变，耐候性好，

- 优良的流平性和相溶性

应用范围和建议

- UV一步胶，塑胶罩光涂料中作主体树脂，掺量50-70%

- UV胶粘接剂，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量40 -60%

- 电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量30 -60%

- 丝印油墨，良好的附着力及光泽，掺量 50 -70%

- 其它聚合物柔韧性和光泽度改性剂，掺量20 -50%

典型物化性能指标：

| 指标名称 | 检测标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | YW356 | 无色透明液体 |
| 色度（APHA） ≤ | YW8 | 最大50 |
| 粘度（60℃） CPS | YW121 | 800 ~ 1500 |
| 折射率 | YW24 | 1.4985 |
| Tg （℃） | DMA | 65℃ |
| 铅笔硬度 | T6739 | H |
| 附着力（百格划格法） | T5210 | 0级（100/100） |
| 耐沸水煮（100℃，90分钟） | YW101 | 无起泡和脱落 |

包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月