YWU6708

产品简介

YWU6708是以六官聚氨酯丙烯酸树脂为主体树脂的改性齐聚物，分子量在2000 – 3500之间，分子官能度高，快速UV交联固化，表现出材料宏观性能优良，如高硬度，高光泽，良好的附着力，耐黄变和耐化学性，由于主要官能团含烯丙基双键，可辐射固化或化学交联，具有硬度高，高光泽，色浅透明无黄变，应用范围广泛。既可以单独作为主体树脂用于UV光固化真空镀面漆涂料，塑胶喷涂，油墨和层压胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对提高材料的表面硬度，光泽，粘接强度，耐候性及耐黄变透明性有显著效果。

产品主要性能

- 硬度高，光泽度好，附着力强。

- 柔韧性好，耐冲击性强，耐翘曲开裂

- 耐水性好，耐化学品优良

- 色浅耐黄变，耐候性好

- 高交联性和相溶性

应用范围和建议

- 塑胶真空镀面漆，中漆树脂，作主体树脂，掺量15-30%

- 粘接剂，可以和其它丙烯酸，环氧，聚氨酯共混，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量10 -20%

- 电子，化妆品，橱柜板等UV喷油罩光, 掺量10 -30%

- 丝印油墨，良好的硬度及附着力，掺量 10 -20%

- 其它聚合物粘接力和耐候性改性剂，掺量5 -20%

典型物化性能指标：

| 指标名称 | 检测标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | YW356 | 无色透明至微浊液体 |
| 色度（APHA） ≤ | YW8 | 最大50 |
| 粘度（60℃） CPS | YW121 | 200 ~ 300 |
| 溶剂含量 % ≤ | YW40 | 最大35 |
| NCO含量 % ≤ | YW110 | 0.01 |
| 铅笔硬度 | T6739 | 5H |
| 附着力（百格划格法） | T5210 | 0级（100/100） |
| 耐沸水煮（100℃，90分钟） | YW101 | 无起泡和脱落 |

包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月