YWU6901

产品简介

YWU6901是六官聚氨酯丙烯酸树脂齐聚物，分子量在800 – 1500之间，分子官能度高，紫外光交联固化快，粘接力强，表现出材料的宏观性能优良，如优良的硬度，高光泽，耐黄变和耐化学性，由于主要官能团含丙烯基双键，可辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，高硬度耐划伤，高光泽，无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV光固化涂料，油墨和胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高材料的表面硬度和光泽，粘接强度及耐黄变性有显著效果。

产品主要性能

- 高硬度，高光泽，耐磨损性好。

- 高度交联，快速固化，粘接性好。

- 耐水性好，耐化学品优良

- 无色透明耐黄变，耐候性好

- 优良的流平性和相溶性

应用范围和建议

- 塑胶真空镀面漆，塑胶，金属罩光涂料中作主体树脂，掺量15-30%

- 粘接剂，可以和其它丙烯酸，环氧，聚氨酯共混，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量10 -20%

- 电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量10 -25%

- 丝印油墨，良好的硬度及光泽，掺量 10 -20%

- 其它聚合物硬度和光泽度改性剂，掺量5 -20%

典型物化性能指标：

| 指标名称 | 检测标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | YW356 | 无色至浅色清澈透明液体 |
| 色度（APHA） ≤ | YW8 | 最大50 |
| 粘度（60℃） CPS | YW121 | 1500 ~ 2500 |
| 折射率 | YW24 | 1.495 |
| Tg （℃） | DMA | 108℃ |
| 铅笔硬度 | T6739 | 6H |
| 附着力（百格划格法） | T5210 | 0级（100/100） |
| 耐沸水煮（100℃，90分钟） | YW101 | 无起泡和脱落 |

包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月